Овладевайте бетоном с умом !

Совместное общество с ограниченной ответственностью «СТАХЕМА-М»

220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15а, к.319. Тел./факс: 263-30-52

СТАХЕМЕНТ  F Ж 35

## Комплексная добавка для бетонов и растворов

## суперпластификатор и ускоритель твердения

Стахемент F Ж 35 - это комплексная добавка - суперпластификатор  для бетонов и растворов, модифицированная  ускорительной системой  для получения высокой начальной и конечной прочности.  Применяется при изготовлении всех видов бетонных и железобетонных изделий и конструкций, в том числе предварительно напряженных, строительных растворов, вяжущими для приготовления которых являются цементы на основе портландцементного клинкера.

По эффективности пластифицирующего действия относится к пластифицирующим добавкам I группы. Сертификат соответствия  № BY /112 03.1.3 ГА 2908. Добавка белорусского производства и выпускается  по ТУ BY 800013176-545-2007. Добавка входит в каталог химических добавок, разрешенных к применению на территории РБ.

Применение

Добавка  Стахемент F Ж 35 позволяет:

- Повысить удобоукладываемость  с П1 до П5;

- Сократить расход цемента  на 15-20% при снижении В/Ц;

- Снизить водопотребность при затворении цемента  на 25-30%;

- Получить нерасслаивающиеся  бетонные смеси с высокой подвижностью;

- Повысить прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и другие физико-механические свойства при снижении В/Ц;

- Повысить скорость набора прочности в 1,5- 2 раза;

- Позволяет производить бетонные изделия по беспропарочной технологии;

- Снизить трудоемкость при укладке и уплотнении смеси;

- Повысить качество поверхности формуемых изделий;

- Не вызывает высолов на поверхности затвердевшего бетона.

##### Дозировка

Рекомендуемая доза добавки составляет  от 0,5 до 1,5 кг в жидком состоянии на 100 кг цемента. Добавка  Стахемент F Ж35  добавляется  в воду затворения, либо, для повышения действия, во влажную  бетонную  или растворную смесь в конце процесса перемешивания с частью воды затворения.  Добавка Стахемент F Ж35 является бесхлоридной добавкой и  при максимальных дозировках  не является коррозионно-активным компонентом бетона, не влияет на защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре и не вызывает ее коррозии.

### Применение при пониженных температурах

Стахемент F Ж35 позволяет выполнять бетонирование при пониженных и отрицательных температурах.

В виду того, что твердеющий бетон при замерзании может быть необратимо поврежден давлением, возникающим при превращении воды затворения в лед, бетон является стойким к влияниям мороза только при достижении им критической прочности при сжатии не менее 5,0 МПа. Время достижения этой прочности необходимо сократить таким образом, чтобы вода затворения не успела замерзнуть.

Это сокращение времени достигается введением добавки Стахемент F в бетонную смесь, причем ускоряющее действие проявляется также снижением воды затворения на 20-30%.

###### Применение в сочетании с другими добавками

Стахемент F   можно использовать в сочетании  со следующими добавками:

- Микропоран – воздухововлекающая  добавка, предназначенная  для производства морозостойких и водостойких бетонов.

- Сепарен специаль – средство для смазки форм  и улучшения распалубки бетонных изделий.

### Упаковка, транспортировка, хранение

Добавка Стахемент F Ж 35 отпускается наливом в  пластмассовую или металлическую чистую тару покупателя различной емкости. Добавку транспортируют  любым  видом транспорта в  соответствии с правилами перевозки  грузов.  Добавку хранят в закрытых помещениях при положительной температуре в герметично закрытой таре. Срок хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления. Не допускать замораживания добавки. Следует защищать добавку от сильного нагрева свыше 50С. Изделие является пожаровзрывобезопасным.

### Безопасность труда и охрана здоровья

Добавка Стахемент F Ж 35 согласно токсико-гигиенической классификации по воздействию на человека  относится к мало опасным продуктам (4 кл. опасности), при работе  необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, пользоваться рабочими средствами индивидуальной защиты для предотвращения прямого контакта с кожей и глазами. При работе с добавкой нельзя есть, пить, курить. Перед каждым перерывом и по окончании работы руки необходимо  помыть водой с мылом.

Потребителям добавки наши высококвалифицированные специалисты окажут технолого-экономический информационный сервис относительно ее применения.

Web: http://stachema-m.by.ru

e-mail: stachement@tut.by

Контактные телефоны в г. Минске  т/ф.: (017)       263-30-52,   263 15 71

Тел: 8(029),    647 05 74,   662 70 41 154 14 65