К вопросу теплотехники окон: из ниже написанного следует, что мнений очень много!

Однако совершенно очевидно, что аргон из стеклопакета

http://www.kp.ru/daily/23946/71178/

Межгосударственный стандарт ГОСТ 24866-99

"Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия"

(введен в действие постановлением Госстроя РФ от 6 мая 2000 г. N 39)

Sealed insulating glass units. Specifications

Взамен ГОСТ 24866-89

Дата введения 1 января 2001 г.

Приложение А

(справочное)

Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов

Таблица А.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Варианты остекления   |Коэффици-|Коэффици- |Коэффици-|Коэффици-|Коэффици- |Приведен- |

|                        |ент      |ент       |ент      |ент      |ент общего|ное       |

|                        |пропуска-|поглощения|пропуска-|поглоще- |пропуска- |сопротив- |

|                        |ния света|света в   |ния      |ния      |ния       |ление     |

|                        |в видимой|видимой   |прямого  |прямого  |солнечной |теплопере-|

|                        |части    |части     |солнечно-|солнечно-|энергии   |даче, м2 х|

|                        |спектра  |спектра   |го       |го       |          |°С/Вт     |

|                        |         |          |излучения|излучения|          |          |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-4М_1             |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,28   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-4М_1            |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,29   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-4М_1            |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,30   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-4М_1            |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,32   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-4М_1           |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,30   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-4М_1          |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,31   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-4М_1          |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,32   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-4М_1          |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,34   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-К4               |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,47   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-К4              |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,49   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-К4              |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,51   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-К4              |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,53   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-К4             |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,53   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-К4            |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,55   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-К4            |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,57   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-К4            |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,59   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-И4               |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,51   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-И4              |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,53   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-И4              |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,56   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-И4              |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,59   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-И4             |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,57   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-И4            |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,60   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-И4            |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,63   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-И4            |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,66   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-6-4М_1-6-4М_1      |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,42   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-4М_1-8-4М_1      |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,45   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-4М_1-10-4М_1    |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,47   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-4М_1-12-4М_1    |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,49   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-4М_1-16-4М_1    |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,52   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr6-4М_1-Аr6-4М_1  |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,44   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-4М_1-Аr8-4М_1  |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,47   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-4М_1-Аr10-4М_1|  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,49   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-4М_1-Аr12-4М_1|  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,52   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-4М_1-Аr16-4М_1|  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,55   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-6-4М_1-6-К4        |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,53   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-4М_1-8-К4        |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,55   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-4М_1-10-К4      |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,58   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-4М_1-12-К4      |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,61   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-4М_16-К4        |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,65   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr6-4М_1-Аr6-К4    |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,60   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-4М_1-Аr8-К4    |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,62   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-4М_1-Аr10-К4  |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,65   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-4М_1-Аr12-К4  |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,68   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-4М_1-Аr16-К4  |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,72   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-6-4М_1-6-И4        |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,59   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-4М_1-8-И4        |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,61   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-4М_1-10-И4      |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,64   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-4М_1-12-И4      |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,68   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-4М_1-16-И4      |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,72   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr6-4М_1-Аr6-И4    |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,64   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-4М_1-Аr8-И4    |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,67   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-4М_1-Аr10-И4  |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,71   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-4М_1-Аr12-И4  |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,75   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-4М_1-Аr16-И4  |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,80   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Примечание.   Значения  приведенного  сопротивления  теплопередаче  приняты  исходя  из|

|размеров 1,0х1,0 м и коэффициентов эмиссии:                                            |

|         0,16 - 1,18 - для твердого покрытия;                                          |

|         0,06 - 0,08 - для мягкого покрытия.                                           |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ГОСТ 30779-2001: Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности.

3. Определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями.

Герметичность стеклопакета - свойство стеклопакета противостоять проникновению газов, водяных паров и воды.

Далее к вопросу диффузии газов:

Читайте; Введение к Европейскому стандарту

Часть 3 Метод длительного испытания по определению скорости утечки газа и требования к предельным отклонениям концентрации газа. www.stn.by/files/stben/en_1279-4.pdf