ГОСТ 20022.2-80*

Группа К09

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Классификация

Wood protection. Classification

ОКСТУ 5201

Дата введения 1981-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 сентября 1980 г. № 4687

ВЗАМЕН ГОСТ 20022.2-74

Переиздание (январь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1983 г., в ноябре 1985 г. (ИУС № 2-84, 2-86)

Настоящий стандарт устанавливает классификацию древесины по: стойкости к гниению и пропитываемости защитными средствами; скорости расконсервирования и уязвимости объектов защиты; классификацию защитных средств древесины.

1. Классификация древесины по стойкости

к гниению и пропитываемости

1.1. По стойкости к гниению породы древесины подразделяют на классы, указанные в табл. 1.

Таблица 1

| Класс | Порода древесины |  |
| --- | --- | --- |
|  | заболонь | ядро |
| Стойкие | Обыкновенная сосна, ясень | Сибирская сосна (кедр), лиственница, обыкновенная сосна, дуб, ясень |
| Среднестойкие | Ель, сибирская сосна (кедр), лиственница, пихта | Ель, пихта, бук |
| Малостойкие | Береза, бук, вяз, граб, дуб, клен | Вяз, клен |
| Нестойкие | Липа, ольха, осина | Береза, липа, осина, ольха |

1.2. По пропитываемости защитными средствами породы древесины подразделяют на группы, указанные в табл. 2.

Таблица 2

| Группа | Порода древесины |  |
| --- | --- | --- |
|  | заболонь | ядро |
| 1 - легкопропиты- ваемые | Обыкновенная сосна, береза, бук | - |
| 2 - умеренно пропитываемые | Сибирская сосна (кедр), европейская лиственница, граб, дуб, клен, липа, ольха, осина | Сибирская сосна (кедр), обыкновенная сосна, осина, ольха |
| 3 - трудно пропитываемые | Ель, сибирская лиственница, пихта | Ель, европейская лиственница, сибирская лиственница, пихта, береза, дуб, вяз, бук, ясень |

2. Классификация объектов защиты по скорости

расконсервирования и уязвимости

2.1. По скорости расконсервирования и уязвимости объекты защиты подразделяют на классы условий службы, указанные в табл. 3.

Таблица 3

| Класс условий службы | Вымывание | Источник или характер увлажнения | Объект защиты | Период активного биологи- ческого разру- шения, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Нет | Гигроскопическое увлажнение в замкнутом пространстве или непроветриваемом помещении | Деревянная тара под оборудование, материалы и продукты, хранимые в неотапливаемых складах, а также транспортируемые (в условиях, исключающих контакт с влагой) железно- дорожным или водным транспортом в страны с тропическим климатом | До 12 |
| II |  |  | Деревянные элементы внутренних конструкций различных сооружений без контакта с грунтом и влажными материалами | До 6 |
| III |  |  |  | Св. 6 |
| IV | Слабое | Периодическое промерзание или контакт с периодически увлаж- няемыми материалами | Деревянные элементы внутренних конструкций построек и сооружений | До 6 |
| V |  |  |  | Св. 6 |
| VI |  |  | Деревянные детали кузовов-фургонов | Св. 6 |
| VII | Умеренное I степени | Периодически образующийся на поверхности и стекающий конденсат | Деревянные элементы внутренних конструкций построек и сооружений | До 6 |
| VIII |  |  |  | Св. 6 |
| IX | Умеренное II степени | Атмосферные осадки | Верхние строения открытых сооружений, кроме загрязненных кровель, мостовые брусья и настилы мостов, тара для крупногабаритного оборудования | До 6 |
| X |  |  |  | Св. 6 |
| XI | Умеренное III степени | Почвенная влага и загрязнения органи- ческого характера | Рудничные стойки кратковременной службы | Св. 6 |
| XII |  |  | Сваи, детали деревянные опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы, переводные и мостовые брусья, лаги, утопленные в грунт; настилы мостов и лежни дорог по грунту; деревянные детали контейнеров, длительно опирающиеся на грунт; детали деревоземляных сооружений и другие конструкции, контактирующие с грунтом; детали животноводческих построек, деревянные кровли при условии накопления на них пыли и сора | До 6 |
| XIII | Умеренное III степени | Почвенная влага и загрязнения органического характера | Сваи, детали деревянные опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы, переводные брусья, лаги, утопленные в грунт; настилы мостов и лежни дорог по грунту; деревянные детали контейнеров и другой тары, длительно опирающиеся на грунт; детали деревоземляных сооружений и другие конструкции, контактирующие с грунтом; детали животноводческих построек, рудничные стойки долговременной службы, деревянные кровли при условии накопления на них пыли и сора | Св. 6 |
| XIV | Сильное | Теплая вода металлургических и других заводов и электростанций | Оросители градирен | Св. 6 |
| XV |  | Речная и болотная вода в условиях умеренного климата | Деревянные конструкции береговых сооружений, судов, наплавных средств, ряжи мостов, детали деревянные опор линий связи и электропередачи | До 6 |
| XVI |  | Речная и болотная вода в условиях тропического климата |  | Св. 6 |
| XVII | Сильное | Морская вода в условиях умеренного климата | Деревянные конструкции береговых сооружений, судов и наплавных средств | До 6 |
| XVIII |  | Морская вода в условиях тропического и субтропического климата |  | Св. 6 |

3. Классификация защитных средств древесины

3.1. Защитные средства древесины по характеру действия делят на: антисептики, антипирены, защитные средства комбинированного действия.

3.2. Защитные средства древесины по растворимости делят на: водорастворимые - ВР; растворимые в легких органических растворителях - Л; растворимые в маслах и тяжелых нефтепродуктах, масла - М.

3.3. Защитные средства древесины по вымываемости делят на: легковымываемые - ЛВ; вымываемые - В; трудновымываемые - ТВ; невымываемые - НВ.

3.4. Краткая характеристика защитных средств древесины указана в справочном приложении.

Приложение

Справочное

Краткая технологическая характеристика применяемых защитных средств

| Раство- римость и вымы- ваемость защит- ного средства | Наименование защитного средства | Обозна- чение защит- ного сред- ства | Состав защитного средства | Назначение защитного средства | Характеристика защитного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВР-ЛВ | Кремнефторис- тый аммоний | КФА | Кремнефтористый аммоний - 100% | Антисептик | Растворимость в воде 18-19%, без запаха, не окрашивает древесину, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается |
| ВР-ЛВ | Фтористый натрий | ФН | Фтористый натрий по ГОСТ 2871-75 - 100% | То же | Растворимость в воде 3,5%, без запаха, не окрашивает древесину, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается |
| ВР-ЛВ | Препарат ББ по ГОСТ 23787.6-79 | ББ | Бура техническая по ГОСТ 8429-77 - 50-60%; борная кислота по ГОСТ 18704-78 - 40-50%; пентахлорфенолят натрия - 0 - 1% | Биоогнеза- щитный препарат | Растворимость в воде 24%, без запаха, не окрашивает древесину, не вызывает коррозии черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается. Наиболее безопасен, в том числе и для пищевой тары |
| ВР-ЛВ | Препарат ДСФ | ДСФ | Диаммонийфосфат по ГОСТ 8515-75 - 68% сульфат аммония по ГОСТ 9097-82 - 17% фтористый натрий по ГОСТ 2871-75 - 11,5% сульфанол-порошок - 3,5% | Биоогнеза- щитный препарат | Растворимость в воде 29%, без запаха, не окрашивает древесину, вызывает коррозию черных металлов, обработанная древесина склеивается и окрашивается |
| ВР-В | Паста ПАФ-КСДБ | ПАФ- КСДБ | Фтористый натрий по ГОСТ 2871-75 - 60%, каолин по ГОСТ 19608-74 - 19%, концентрат сульфитно-дрожжевой бражки - 21% | Антисептик | Вызывает коррозию черных металлов, окрашивает древесину в светло-коричневый цвет, без запаха, обработанная древесина склеивается и окрашивается |
| ВР-В | Паста ПАФ-КЛ | ПАФ-КЛ | Фтористый натрий по ГОСТ 2871-75 - 46%, каолин по ГОСТ 19608-74 - 12%, каменноугольный лак марки Б по ГОСТ 1709-75 - 16%, вода - 26% | То же | Вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина приобретает запах каменноугольного лака, загрязняет поверхность древесины, делая ее неблагоприятной для склеивания и окрашивания |
|  |  |  | каолин по ГОСТ 19608-74 - 15%; |  |  |
|  |  |  | вода - 20% |  |  |
| ВР-В | Покрытие ОФП-9 по ГОСТ 23790-79 | ОФП-9 | Полиметафосфат натрия - 40%; гидроокись алюминия - 15%; | Антипирен | Окрашивает древесину в серый или коричневый цвет в зависимости от цвета пигмента, без запаха. Обработанная древесина склеивается и окрашивается |
|  |  |  | глина - 5%; |  |  |
|  |  |  | зола - унос ТЭЦ - 15%; |  |  |
|  |  |  | тиомочевина - 20%; |  |  |
|  |  |  | пигмент - 5% |  |  |
| ВР-В | Кремнефторис- тый натрий | КФН | Кремнефтористый натрий по ГОСТ 87-77 - 100% | Антисептик | Растворимость в воде 0,65%, без запаха, не окрашивает древесину, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается |
| ВР-В | Препарат ГР48 - 11ПС по ГОСТ 23787.3-79 | ГР48- 11ПС | Пентахлорфенолят натрия - 50%; сода кальцинированная по ГОСТ 5100-85 -50% | Антисептик | Растворимость в воде 20%, не вызывает коррозии металлов, при консервирующих поглощениях - слабый антипирен, пропитанная древесина склеивается, окрашивается, приобретенный запах со временем исчезает |
| ВР-ТВ | Препарат ХХЦ по ГОСТ 23787.5-79 | ХХЦ | Цинк хлористый технический по ГОСТ 7345-78 - 80%; бихромат натрия технический по ГОСТ 2651-78 или бихромат калия технический по ГОСТ 2652-78 - 20%; | Биоогнеза- щитный препарат | Растворимость в воде более 10%, слегка окрашивает древесину в желто-зеленый цвет, без запаха, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина хуже склеивается и окрашивается, чем непропитанная, снижает прочность древесины при чистом поглощении более 25 кг/м |
| ВР-ТВ | Препарат ХМХЦ по ГОСТ 23787.4-79 | ХМХЦ | Бихромат натрия технический по ГОСТ 2651-78 или бихромат калия технический по ГОСТ 2652-78 - 20%; купорос медный по ГОСТ 19347-74 - 10% | Антисептик | Растворимость в воде более 10%, слегка окрашивает древесину в желто-зеленый цвет, без запаха, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина хуже склеивается и окрашивается, чем непропитанная, снижает прочность древесины при чистом поглощении более 20 кг/м |
|  |  |  | цинк хлористый технический по ГОСТ 7345-78 - 70% |  |  |
| ВР-ТВ | Пентахлорфе- нолят натрия | ПХФН | Пентахлорфенолят - 100% | То же | Растворимость в воде 25%, вызывает коррозию меди и латуни, пропитанная древесина слегка темнеет, склеивается, окрашивается, приобретенный запах со временем исчезает. ПХФН трудно проникает в древесину |
| ВР-ТВ | Препарат ХМК по ГОСТ 23787.1-84 | ХМК | Бихромат натрия технический по ГОСТ 2651-78 или бихромат калия технический по ГОСТ 2652-78 - 40-46,1%; | " | Растворимость в воде от 5 до 16%, без запаха, незначительно корродирует черные металлы, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина хорошо склеивается и окрашивается |
|  |  |  | купорос медный по ГОСТ 19347-74 - 40-46,1%; |  |  |
|  |  |  | кремнефтористый натрий по ГОСТ 87-77 - 7,8-20% |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ХМФ по ГОСТ 23787.9-84 | ХМФ | Бихромат натрия технический по ГОСТ 2651-78 или бихромат калия технический по ГОСТ 2652-78 - 40-50%; | Антисептик | Растворимость в воде от 5 до 8%, без запаха, незначительно корродирует черные металлы, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина хорошо склеивается и окрашивается |
|  |  |  | купорос медный по ГОСТ 19347-74 - 30-40%; |  |  |
|  |  |  | фтористый натрий технический по ГОСТ 2871-75 - 20-30% |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ПББ по ГОСТ 23787.7-79 | ПББ | Пентахлорфенолят натрия - 10-50%; бура техническая по ГОСТ 8429-77 - 25-45%; | Биоогнеза- щитный препарат | Растворимость в воде от 8 до 10%. Запах быстро исчезает. Не корродирует черные металлы и не окрашивает древесины. Пропитанная древесина склеивается и окрашивается |
|  |  |  | борная кислота по ГОСТ 18704-78 - 25-45%; |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ПБС | ПБС | Пентахлорфенолят натрия - 8-40%; бура техническая по ГОСТ 8429-77 - 30-46%; | То же | Растворимость в воде от 7 до 10%. Запах быстро исчезает. Не корродирует черные металлы, не окрашивает древесину, пропитанная древесина хорошо склеивается и окрашивается |
|  |  |  | сода кальцинированная по ГОСТ 5100-73 - 30-46% |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ХМББ по ГОСТ 23787.2-84 | ХМББ | Бихромат натрия технический по ГОСТ 2651-78 или бихромат калия технический по ГОСТ 2652-78 -8-25%; | Биоогнеза- щитный препарат | Растворимость в воде от 5 до 11%, без запаха, незначительно корродирует черные металлы, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и окрашивается |
|  |  |  | купорос медный по ГОСТ 19347-74 - 8-25%; |  |  |
|  |  |  | бура техническая по ГОСТ 8429-77 - 17%; |  |  |
|  |  |  | кислота борная техническая по ГОСТ 18704-78 - 33-67% |  |  |
| ВР-НВ | Препарат ХМ-11 по ГОСТ 23787.8-80 | ХМ-11 | Бихромат натрия технический по ГОСТ 2651-78 или бихромат калия технический по ГОСТ 2652-78 -50%; купорос медный по ГОСТ 19347-74 - 50% | Антисептик | Растворимость в воде более 10%, без запаха, вызывает коррозию черных металлов, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и окрашивается, снижает прочность древесины при чистом поглощении более 20 кг/м. Особенно эффективен против грибов умеренной гнили, менее эффективен против домовых грибов |
| ВР-В | Препарат ХМХА по ГОСТ 23787.10-81 | ХМХА | Бихромат натрия по ГОСТ 2651-78 или калия по ГОСТ 2652-78-8-25%, Купорос медный по ГОСТ 19347-74 - 8-25% | Биоогнеза- щитный препарат | Растворимость в воде 30%, без запаха, обладает высокой проникающей и огнезащищающей способностью, окрашивает древесину в благоприятные декоративные тона, заметно корродирует черные металлы, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается |
|  |  |  | хлористый аммоний по ГОСТ 2210-73 - 50-84% |  |  |
| ВР-ЛВ | Препарат ДМФ по ГОСТ 23787.11-81 | ДМФ | Диаммонийфосфат // по ГОСТ 8515-75-25-42%, карбамид // по ГОСТ 2081-75-25-42%, натрий фтористый по ГОСТ 2871-75 - 16-50% | То же | Растворимость в воде 20%, без запаха, обладает высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам, относится к средствам со средней коррозионной агрессивностью по отношению к черным металлам, древесину не окрашивает, дешев и доступен, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается |
| ВР-ЛВ | Препарат ФБС | ФБС | Натрий фтористый технический по ГОСТ 2871-75 - 9-50%, кислота борная по ГОСТ 18704-78 - 23-42%, сода кальцинированная по ГОСТ 10689-75 - 25-68% | Биоогнеза- щитный препарат | Растворимость в воде 10%, без запаха, обладает высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам, древесину не окрашивает, относится к средствам с низкой коррозионной агрессивностью по отношению к черным металлам, пропитанная древесина |
| ВР-ЛВ | Препарат БС-13 | БС-13 | Кислота борная по ГОСТ 18704-78-25%, сода кальцинированная по ГОСТ 10689-75 - 75% | То же | Растворимость в воде 10%, без запаха, обладает высокой проникаемостью в древесину, низкой коррозионной агрессивностью по отношению к черным металлам, древесину не окрашивает, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается |
| Л-ТВ | Препарат КАТГЩ | КАТГЩ | Карбамиднобензогуана- миноформальдегидная смола К БФ В-К - 82% | Огнезащит- ный препарат | Без запаха не закрывает текстуру древесины |
|  |  |  | Хлорид аммония по ГОСТ 2210-73 - 7%, |  |  |
|  |  |  | двойная водонерастворимая соль ортофосфорной кислоты - 6%, |  |  |
|  |  |  | триполифосфат натрия по ГОСТ 13493-77 - 3%, трихлорэтилфосфат - 2% |  |  |
| Л-НВ М-НВ | Препараты нафтената меди | НМ | Нафтенат меди с содержанием металли- ческой меди не менее 9% по ГОСТ 9549-80; органический растворитель | Антисептик | Препараты НМ окрашивают древесину в зеленый цвет, не вызывают коррозии металлов, древесина, пропитанная антисептиком типа Л, склеивается. |
|  |  |  |  |  | После испарения растворителя древесина приобретает запах мыла |
| М-ТВ | Сланцевое масло по ГОСТ 10835-78 | СМ | Продукт переработки горючих сланцев; фракции, отгоняющиеся при температуре 210-350°С | То же | Окрашивает древесину в темно-бурый цвет, не вызывает коррозии металлов, пропитанная древесина трудно склеивается и не окрашивается, приобретает запах масла |
| М-НВ | Каменноуголь- ное пропиточное масло по ГОСТ 2770-74 | КМ | Продукт переработки каменноугольной смолы; | " | То же |
|  |  |  | фракции, отгоняющиеся при температуре 210-360°С |  |  |
| М-НВ | Антраценовое масло | АМ | Продукт переработки каменноугольной смолы; | " | " |
|  |  |  | фракции, отгоняющиеся при температуре 210-360°С |  |  |

Примечания:

1. Растворимость в воде защитных средств дана при 20°С.

М.: Издательство стандартов, 1981