МКС 91.060.50

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТБ 1264-2001

ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Технические условия

ПРОФІЛІ ПОЛІВІНІЛХЛАРЫДНЫЯ ДЛЯ АКОН I ДЗВЯРЭЙ

Тэхнічныя ўмовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28.04.2010 № 18

Дата введения 2010-07-01

Пункт 4.3 дополнить абзацами и примечанием:

«В зависимости от толщины внешних лицевых и нелицевых стенок главные профили подразделяют на два класса:

– класс А – с толщиной внешних лицевых стенок не менее 2,8 мм и толщиной внешних нелицевых стенок не менее 2,5 мм;

– класс В – с толщиной внешних лицевых стенок не менее 2,5 мм и толщиной внешних нелицевых стенок не менее 2,0 мм.

Примечание – Требования к качеству профилей и изделий, изготовленных из них, не зависят от класса главных профилей по толщине внешних лицевых и нелицевых стенок».

Пункт 4.6 после слова «профилей» дополнить словами: «класса А»;

дополнить абзацем:

«Толщина внешних лицевых стенок главных профилей класса В должна быть не менее (2,7 – 0,2) мм.

Толщина внешних нелицевых стенок должна быть не менее (2,2 – 0,2) мм (значение верхнего допуска

не регламентируется)».

Пункт 4.8. Первый абзац после слов «обозначение материала» дополнить словами: «класс по

толщине стенок», а после слов «для цветных профилей» – словами: «, обозначение настоящего стан-

дарта»;

абзацы со второго по восьмой изложить в новой редакции:

«Примеры условного обозначения

1 Профиль поливинилхлоридный (ПВХ) класса по толщине стенки В, артикула по чертежам сече-

ния профиля № 1020000:

Профиль ПВХ В 1020000 СТБ 1264-2001.

2 Профиль поливинилхлоридный (ПВХ) класса по толщине стенки А, артикула по чертежам сече-

ния профиля № 3067, ламинированный пленкой (Л), цвет по каталогу – 2097013-167:

Профиль ПВХ А 3067 Л 2097013-167 СТБ 1264-2001.

3 Профиль поливинилхлоридный (ПВХ) класса по толщине стенки А, артикула по чертежам сече-

ния профиля № 3067, ламинированный, с односторонним нанесением пленки (Ло), цвет по каталогу –

1087013-164:

Профиль ПВХ А 3067 Ло 1087013-164 СТБ 1264-2001».

Пункт 5.2.7. Заменить значение: «160 кДж/моль» на «150 кДж/моль».

Таблица 2, поз. 8. Текст во второй графе после слова «усилия» дополнить словами: «и для клас-

сов А и В не менее: 2 400 Н – для створок или полотен окон и балконных дверей, 2 000 Н – для коро-

бок, 5 000 Н – для полотен дверей».

Пункт 7.7. Пятый абзац исключить.

Пункт 8.10.1. Перечисление б). Заменить значение: «(15 ± 2) °С» на «(10 ± 1) °С»;

Пункт 8.10.2. Заменить значение: «(15 – 2) °С» на «(10 – 1) °С».

(ИУ ТНПА № 4-2010)