ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

ЗАМКНУТЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК

|  | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки Rв.п, кв.м·°С/Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина воздушной прослойки, м | горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и вертикальной |  | горизонтальной при потоке тепла сверху вниз |  |
|  | при температуре воздуха в прослойке |  |  |  |
|  | положи- тельной | отрица- тельной | положи- тельной | отрица- тельной |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2-0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
| Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза. |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6*(К)

(Справочное)

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ

| Заполнение светового проема | Приведенное сопротивление теплопередаче |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в деревянных или ПВХ переплетах | в алюминиевых переплетах |  |
| 1. Двойное остекление в спаренных переплетах | 0,4 | - |  |
| 2. Двойное остекление в раздельных переплетах | 0,44 | 0,34* |  |
| 3. Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) | 0,31 (без переплета) |  |  |
| размером: 194х194х98 | 0,33 (без переплета) |  |  |
| 244х244х98 |  |  |  |
| 4. Профильное стекло коробчатого сечения | 0,31 (без переплета) |  |  |
| 5. Двойное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,36 |  | - |
| 6. Тройное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,52 |  | - |
| 7. Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0,55 |  | 0,46 |
| 8. Однокамерный стеклопакет: |  |  |  |
| из обычного стекла | 0,38 |  | 0,34 |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,51 |  | 0,43 |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,56 |  | 0,47 |
| 9. Двухкамерный стеклопакет: |  |  |  |
| из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм) | 0,51 |  | 0,43 |
| из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм) | 0,54 |  | 0,45 |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,58 |  | 0,48 |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,68 |  | 0,52 |
| из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,65 |  | 0,53 |
| 10. Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах: |  |  |  |
| из обычного стекла | 0,56 |  | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,65 |  | - |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,72 |  | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,69 |  | - |
| 11. Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах: |  |  |  |
| из обычного стекла | 0,68 |  | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,74 |  | - |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,81 |  | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,82 |  | - |
| 12. Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах | 0,7 |  | - |
| 13. Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах | 0,74 |  | - |
| 14. Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах | 0,8 |  | - |
| _________ * в стальных переплетах |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |
| 1. К мягким селективным покрытиям стекол относят покрытия с коэффициентом излучения менее 0,15, к твердым - более 0,25. |  |  |  |
| 2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75. |  |  |  |
| Значения приведенных сопротивлений теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в качестве расчетных в случае отсутствия таких значений в стандартах или технических условиях на конкуренции или не подтвержденных результатами испытаний. |  |  |  |
| 3. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже 3°С при расчетной температуре наружного воздуха. |  |  |  |