- ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

| Наименование | Объем | Вес | Размеры, мм |  |  | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 шт. | 1шт. |  |  |  | нагрузки |
|  | м3 | кг | L | b | h | кН/м.п. |
| 2ПБ130-2-3,5 700 | 0,049 | 44,5 | 1300 | 150 | 250 | 2 |
| 3ПБ130-2-3,5 700 | 0,065 | 58,5 | 1300 | 200 | 250 | 2 |
| 4ПБ130-2-3,5 700 | 0,081 | 72,6 | 1300 | 250 | 250 | 2 |
| 2ПБ150-2-3,5 700 | 0,056 | 50,9 | 1500 | 150 | 250 | 2 |
| 3ПБ150-2-3,5 700 | 0,075 | 67,6 | 1500 | 200 | 250 | 2 |
| 4ПБ150-2-3,5 700 | 0,094 | 84,2 | 1500 | 250 | 250 | 2 |
| 1ПБ130-2-3,5-700 | 0,033 | 29,2 | 1300 | 100 | 250 | 2 |
| 1ПБ150-2-3,5-700 | 0,038 | 33,7 | 1500 | 100 | 250 | 2 |
| 1ПБ110-2-3,5-700 | 0,028 | 24,7 | 1100 | 100 | 250 | 2 |
| 2ПБ110-2-3,5-700 | 0,041 | 37,5 | 1100 | 150 | 250 | 2 |
| 3ПБ110-2-3,5-700 | 0,055 | 49,6 | 1100 | 200 | 250 | 2 |
| 2ПБ130-15-3,5 700 | 0,049 | 45,1 | 1300 | 150 | 250 | 15 |
| 3ПБ130-15-3,5 700 | 0,065 | 59,2 | 1300 | 200 | 250 | 15 |
| 4ПБ130-15-3,5 700 | 0,081 | 73,2 | 1300 | 250 | 250 | 15 |
| 2ПБ150-15-3,5 700 | 0,056 | 51,6 | 1500 | 150 | 250 | 15 |
| 3ПБ150-15-3,5 700 | 0,075 | 68,3 | 1500 | 200 | 250 | 15 |
| 4ПБ150-15-3,5 700 | 0,094 | 84,9 | 1500 | 250 | 250 | 15 |
| 2ПБ175-2-3,5 700 | 0,066 | 60,6 | 1750 | 150 | 250 | 2 |
| 3ПБ175-2-3,5 700 | 0,088 | 79,8 | 1750 | 200 | 250 | 2 |
| 4ПБ175-2-3,5 700 | 0,109 | 98,3 | 1750 | 250 | 250 | 2 |
| 2ПБ225-2-3,5 700 | 0,084 | 77,0 | 2250 | 150 | 250 | 2 |
| 3ПБ225-2-3,5 700 | 0,113 | 102,4 | 2250 | 200 | 250 | 2 |
| 4ПБ225-2-3,5 700 | 0,141 | 127,0 | 2250 | 250 | 250 | 2 |
| 3ПБ250-2-3,5 700 | 0,125 | 113,3 | 2500 | 200 | 250 | 2 |
| 4ПБ250-2-3,5 700 | 0,156 | 140,5 | 2500 | 250 | 250 | 2 |
| 1ПБ175-2-3,5-700 | 0,044 | 39,6 | 1750 | 100 | 250 | 2 |
| 1ПБ225-2-3,5-700 | 0,056 | 50,9 | 2250 | 100 | 250 | 2 |
| 2ПБ175-15-3,5 700 | 0,066 | 62,1 | 1750 | 150 | 250 | 15 |
| 3ПБ175-15-3,5 700 | 0,088 | 81,4 | 1750 | 200 | 250 | 15 |
| 4ПБ175-15-3,5 700 | 0,109 | 99,8 | 1750 | 250 | 250 | 15 |
| 2ПБ225-15-3,5 700 | 0,084 | 81,5 | 2250 | 150 | 250 | 15 |
| 3ПБ225-15-3,5 700 | 0,113 | 106,7 | 2250 | 200 | 250 | 15 |
| 4ПБ225-15-3,5 700 | 0,141 | 131,2 | 2250 | 250 | 250 | 15 |
| 3ПБ250-15-3,5 700 | 0,125 | 118,5 | 2500 | 200 | 250 | 15 |
| 4ПБ250-15-3,5 700 | 0,156 | 145,7 | 2500 | 250 | 250 | 15 |
| 1ПБ200-2-3,5-700 | 0,05 | 45,3 | 2000 | 100 | 250 | 2 |
| 3ПБ200-2-3,5-700 | 0,1 | 90,8 | 2000 | 200 | 250 | 2 |
| 3ПБ200-15-3,5-700 | 0,1 | 92,8 | 2000 | 200 | 250 | 15 |