|  | Национальный комплекс нормативно-технических документов в строительстве ПОСОБИЕ К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ |
| --- | --- |
|  | проектирование и устройство подвесных потолков и перегородок из гипсокартонных листов, звукопоглощающих и декоративных плит П1-01 к СНиП 2.08.02-89 Издание официальное |
|  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь Минск 2002 |

УДК 69+[692.54+692.251:691.311-419].001.63(476)(083.74)

Ключевые слова: область применения, конструктивные решения, проектирование, расчет, вертикальная нагрузка, горизонтальная нагрузка, несущая способность, контроль качества, правила приемки, транспортирование и хранение.

# Предисловие

1  РАЗРАБОТАНО Техническим комитетом по техническому нормированию и стандартизации в строительстве «Проектирование зданий и сооружений» (ТКС 04) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном предприятии «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»). Разработчики: инженер В.В. Козырев  главный конструктор АП «Институт «Белпроект» (руководитель разработки), инженер, к.т.н. В.И. Скрибо.

ВНЕСЕНО РУП «Стройтехнорм».

2  УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июля 2001 г. № 389.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Главным управлением строительной науки и нормативов Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за № 168 от 30 июля 2001 г.

3  Введено впервые к СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

В Национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве настоящее Пособие входит в блок 3.02 «Жилые, общественные и производственные здания и сооружения, благоустройство территорий».

4  Срок первой проверки  2004 год, периодичность проверки  2 года.

Настоящее Пособие к строительным нормам и правилам не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

_______________________________________________________________________________________

Издано на русском языке.

 Минстройархитектуры, 2002.

ii

# Содержание

1	Область применения 	 1

2	Нормативные ссылки	 1

3	Общие положения по проектированию	 2

4	Нагрузки	 3

5	Расчет конструкций	 5

6	Общие сведения о конструкциях	 11

7	Требования, предъявляемые к материалам и изделиям для перегородок

и подвесных потолков	 12

8	Организация монтажных работ	 15

9	Технология производства работ	 16

10	Контроль качества работ и приемка смонтированных конструкций	 20

11	Техника безопасности	 20

Приложение А 	Перечень нормативно-технических и других документов,

использованных при разработке данного Пособия 	22

iii

пособие к строительным нормам и правилам

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И Устройство подвесных потолков

и перегородок из гипсокартонных листов,

звукопоглощающих и декоративных плит

ПРАЕКТАВАННЕ I ЎстроЙванне пАдвесных СТОЛЯЎ

I перАгАродАк з гIпсАкардонных лIстоЎ,

ГУКАПАГЛЫНАльнЫХ і дЭкАратыЎных плIт

DESIGNING And CONSTRUCTION OF HANGING CEILINGS

And PARTITiONS FROM gypsum cardboards,

acoustic absorption And DECORATIVE PLATES

Дата введения 2002-07-01

1  Область применения

Настоящее Пособие распространяется на проектирование и устройство перегородок и подвесных потолков каркасной конструкции с применением гипсокартонных листов, звукопоглощающих и декоративных плит в помещениях жилых, общественных, административных и бытовых зданий в соответствии с требованиями СНБ 2.04.01 с нормируемой внутренней температурой не ниже 10 С с сухим и нормальным режимами.

Пособие не распространяется на помещения с влажным и мокрым режимами.

2  Нормативные ссылки

В настоящем Пособии использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов

СНБ 2.04.01-97 Строительная теплотехника

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

СНиП II-23-81* Изд. 1990 г. Стальные конструкции

СНиП III-4-80* Изд. 1989 г. Техника безопасности в строительстве

СТБ 1032-96 Плиты звукопоглощающие гипсовые литые. Технические условия

СТБ 1074-97 Детали профильные из деревянных и древесных материалов для строительства. Технические условия

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 1145-80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 6266-89 Листы гипсокартонные. Технические условия

ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 9685-61 Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия

Издание официальное 	1

ГОСТ 17769-83 Изделия крепежные. Правила приемки

ГОСТ 20022.1-90 Защита древесины. Термины и определения

ГОСТ 22975-78 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу)

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности

ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.

В приложении А приведен перечень нормативно-технических и других документов, использованных при разработке данного Пособия.

3  Общие положения по проектированию

# Перегородки

3.1 Перегородка  конструктивный элемент в виде ненесущей внутренней стены, разделяющий помещения в пределах высоты одного этажа здания. Перегородка не является несущим элементом в расчетной схеме здания, но должна выдерживать нагрузки от собственного веса, ветра (сквозняков), навесного оборудования, температурных воздействий и т.д. без потери ее общей устойчивости и без разрушения слоев внутреннего заполнения или элементов каркаса.

3.2 Перегородка должна удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, звукоизоляции, огнестойкости, а также должна иметь минимальный вес и легко монтироваться.

3.3 Огнестойкость перегородок нормируется СНБ 2.02.01 с учетом ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30402, ГОСТ 30403 и ГОСТ 30444.

3.4 Сопротивление теплопередаче межкомнатных перегородок не нормируется. Если перегородки граничат с неотапливаемыми помещениями, тогда легкие межквартирные перегородки рассчитываются на сопротивление теплопередаче в соответствии с требованиями СНБ 2.04.01.

3.5 Перегородки без дверей, включая стыки перегородок, должны быть воздухонепроницаемыми, чтобы было исключено проникновение через них пыли и запахов в соседние помещения.

3.6 При проектировании межкомнатных перегородок с дверными проемами следует предусматривать использование дверей, выполненных в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

3.7 При многократном открывании и закрывании двери перегородка не должна повреждаться.

3.8 В случае необходимости в перегородках предусматривается прокладка электрической (осветительной и слаботочной) проводки и прикрепление электрических выключателей, розеток, распаячных коробок и другой арматуры. При этом не должны возникать жесткие связи между обшивками. При деревянном каркасе проводка должна выполняться в соответствии с требованиями таблицы 2.1.3 ПУЭ. В местах установки коробок необходимо предусматривать повышенную защиту огнестойкости перегородок путем прокладки асбестового листа или путем нанесения на внутреннюю сторону коробки огнезащитного покрытия по металлу.

3.9 Прокладку слаботочных устройств допускается вести открытым способом с креплением провода непосредственно к гипсокартонному листу с установкой коробок и розеток в местах размещения каркаса.

3.10 Не допускается устройство в перегородках сквозных отверстий для установки элементов электрической проводки и арматуры. Используемые для этого углубления, расположенные на противоположных сторонах перегородки, не должны сообщаться друг с другом. Расстояние между ближайшими краями таких углублений должно быть не менее 600 мм.

3.11 Материалы поверхностных слоев перегородок должны быть стойкими к воздействию растворов, применяемых для дезинфекции и дезинсекции.

3.12 Конструкции соединения перегородки с несущими элементами зданий (перекрытиями и стенами) должны быть рассчитаны на компенсацию возможных осадочных деформаций и прогибов без снижения эксплуатационных качеств перегородок. Для предотвращения передачи на них усилий, возникающих при деформации несущих конструкций зданий, необходимо предусматривать зазоры, уплотняемые упругими прокладками и перекрываемые, при необходимости, нащельниками.

2

# Подвесные потолки

3.13 Непроходной подвесной потолок  конструктивно-упрощенный элемент зданий и сооружений, являющийся активной частью покрытия или перекрытия, пространство над которым, как правило, используется для размещения инженерных сетей и оборудования.

3.14 В данном Пособии рассматриваются непроходные декоративные подвесные потолки, которые используются в качестве экрана для инженерных сетей, оборудования и выступающих несущих конструкций или для создания архитектурно-художественного образа и выразительности интерьера. Как правило, декоративные потолки должны выполнять эти задачи одновременно.

3.15 Размеры ячеек каркасов подвесных потолков должны соответствовать модулю М равному 300 мм. Длина и ширина лицевых элементов должны быть на 25 мм меньше размеров ячеек каркаса.

3.16 Профили каркасов должны иметь декоративно-антикоррозионное покрытие. Профили открытого каркаса с лицевой стороны по цвету и качеству должны соответствовать эталонным образцам.

3.17 Конструкция подвесного потолка должна, как правило, обеспечивать полный или частичный доступ в надпотолочное пространство, необходимый для обслуживания или ремонта инженерного оборудования и сетей или замены лицевых элементов.

3.18 При устройстве подвесных потолков с доступом в надпотолочное пространство электропроводки и слаботочные сети следует располагать под перекрытием, что позволяет уменьшить толщину бетонной подготовки вышележащего этажа.

3.19 Для помещений с гибкой планировкой рекомендуется проектировать специальные подвесные потолки с учетом крепления к ним сборно-разборных перегородок.

3.20 Встроенные светильники могут крепиться непосредственно на каркас подвесного потолка или непосредственно к перекрытию. Если профиль каркаса при креплении к нему светильника не выдерживает от него нагрузки, предусматривается установка дополнительных подвесок вблизи мест крепления на расстоянии не более 200 мм.

3.21 Расстояние между торцами профилей каркаса и стеной назначается с учетом температурных деформаций.

3.22 При устройстве подвесных потолков должны выполняться необходимые противопожарные мероприятия. В местах прохождения сетей и вентиляционных разводок через перекрытия, стены и перегородки на отметках выше подвесного потолка зазоры в конструкциях должны заделываться несгораемыми материалами, непроницаемыми для огня и дыма.

3.23 В помещениях с повышенными гигиеническими требованиями звукопоглощающие минераловатные плиты должны быть обернуты пленкой.

## 4  Нагрузки

# Нагрузки на перегородки

4.1 Перегородки должны воспринимать и передавать несущим конструкциям зданий усилия от непосредственно приложенных к ним нагрузок:

 статических:

кратковременных  ветровых, прислоненного на монтаже оборудования, напора толпы;

длительных  от навесного оборудования;

 динамических  ударных.

# Статические нагрузки

4.2 От ветра (q1)  равномерно распределенная кратковременная нагрузка по высоте перегородки в размере 0,2 от значения скоростного напора на соответствующей высоте, но не менее 0,2 кПа (20 кг/м2).

Коэффициент надежности по нагрузке n = 1,2.

4.3 От напора толпы (q2)  кратковременная равномерно распределенная нагрузка на высоту 1,0 м от пола:

 для помещений с небольшим количеством людей (квартиры, гостиницы, больницы, клиники, офисы, лаборатории) по СНиП 2.01.07 в размере 0,5 кПа (50 кг/м2);

3

 для помещений с большим количеством людей (учебные помещения, театры, кинотеатры, торговые и выставочные залы) по СНиП 2.01.07 в размере 1,0 кПа (100 кг/м2).

Коэффициент надежности по нагрузке n = 1,2.

4.4 Эксплуатационная нагрузка (q3)  кратковременная, равномерно распределенная горизонтальная полосовая нагрузка, приложенная на высоте 1,5 м от пола от прислоненной мебели, оборудования или строительных материалов, принимаемая для помещений с высотой этажа:

 до 3,6 м			в размере	0,5 кН/м (50 кг/м);

 более 3,6 м		в размере	1,0 кН/м (100 кг/м).

Коэффициент надежности по нагрузке n = 1,2.

4.5 Эксплуатационная нагрузка (P1)  кратковременная сосредоточенная горизонтальная нагрузка, приложенная в любом месте глухой части перегородки на площади 100100 мм и принимаемая для помещений с высотой этажа:

 до 3,6 м 			в размере	0,5 кН (50 кг);

 более 3,6 м 		в размере	1,0 кН (100 кг).

Коэффициент надежности по нагрузке n = 1,2.

4.6 Эксплуатационная нагрузка (P2)  длительная вертикальная сосредоточенная нагрузка от навешиваемых предметов, действующая в плоскости обшивки в любом месте глухой части перегородки в размере 0,6 кН (60 кг).

Коэффициент надежности по нагрузке n = 1,2.

4.7 Эксплуатационная нагрузка (М1)  длительная сосредоточенная  моментная нагрузка от вертикально действующей силы в любом месте глухой части перегородки в размере 0,25 кНм (25 кгм).

Коэффициент надежности по нагрузке n = 1,2.

# Динамические нагрузки

4.8 Сосредоточенная кратковременная нагрузка (Р1дин)  результат удара твердым, недеформируемым телом (податливость  = 0,0), приложенная в любом месте глухой части перегородки с энергией удара (W) равной 2,5 Дж (25 кгсм).

4.9 Сосредоточенная кратковременная нагрузка (Р2дин)  результат удара мягким телом (податливость  = 0,2 см/кг), приложенная в любом месте глухой части перегородки с энергией удара (W) равной 120,0 Дж (1200 кгсм).

4.10 Динамическая нагрузка (Р1дин), Дж, от удара, наносимого твердым недеформируемым телом по середине высоты перегородки, определяется по формуле

Р1дин=96⋅W⋅(EJ)0H3,                                                                        	       (1)

где  W		 энергия удара, кгсм (см. 4.8);

(ЕJ)0		 сумма изгибных жесткостей стойки и гипсокартонных листов (далее  ГКЛ) по длине  шага стоек;

Н	 высота перегородки, см.

4.11 Динамическая нагрузка (Р2дин), Дж, от удара, наносимого мягким телом по середине высоты перегородки, определяется по формуле

Р2дин=2⋅WН348⋅(EJ)0+α,                                                            	                   (2)

где  W и    энергия удара и податливость ударяющего тела (см. 4.9).

4.12 Нагрузки воздействуют на перегородки в сочетаниях, определяемых СНиП 2.01.07.

4.13 Прогибы перегородок (f ) (в долях от расчетного пролета) не должны превышать:

1/200  от статических нагрузок;

1/100  от динамических нагрузок.

4.14 Местная нагрузка на перегородку от навесного оборудования может восприниматься непосредственно гипсокартонной обшивкой. Грузы навешиваются (крепятся) в одной или двух точках. Крепления выполняются винтами, пластмассовыми или металлическими дюбелями, специальными устройствами в виде падающих или проходных анкеров.

4

4.15 От санитарно-технического оборудования нагрузки следует передавать на каркас перегородки через специальные элементы  траверсы, рамы, усиленные стойки. При необходимости могут устраиваться двойные перегородки, как исходя из требований по восприятию силовых воздействий, так и из эстетических соображений.

# Нагрузки на конструкции подвесного потолка

4.16 Конструкции подвесного потолка рассчитываются на равномерно распределенную нагрузку от собственного веса лицевых элементов и сосредоточенной нагрузки от инженерного оборудования.

Коэффициент надежности по нагрузке для профилей n = 1,2.

Коэффициент надежности по нагрузке подвески и деталей крепления n = 5,0.

4.17 Прогиб элементов каркаса подвесного потолка (f) не должен превышать 1/250 пролета.

## 5  Расчет конструкций

# Расчет перегородок

5.1 Расчет перегородок производится по предельным состояниям первой и второй групп с учетом наиболее неблагоприятных возможных сочетаний нагрузок в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07.

5.2 Физико-механические характеристики материалов:

 металла стоек каркаса:

расчетное сопротивление на растяжение, сжатие и изгиб Rр, с, и = 2100 кг/см2;

расчетное сопротивление на срез Rср = 1300 кг/см2;

модуль упругости  Е = 2106 кг/см2;

 гипсокартонной обшивки:

расчетное сопротивление на растяжение при изгибе Rи = 40 кг/см2;

расчетное сопротивление на срез Rср = 50 кг/см2;

модуль упругости Е = 0,05106 кг/см2.

5.3 Расчетная схема перегородки  стойка с шарнирным закреплением сверху и снизу. Расчетная высота перегородки принимается равной высоте помещения, от верха стяжки нижнего до низа верхнего перекрытий.

5.4 Сечение стойки определяется расчетом на прочность и жесткость с назначением оптимального шага стоек.

5.5 Перегородка рассматривается как комплексная конструкция, состоящая из стоек и совместно работающих с ними обшивок, но с допущением возможности сдвига по поверхности контакта и рассчитывается на поперечный изгиб.

Продольные силы в сочетании с горизонтальными (продольно-поперечный изгиб) следует учитывать только при дополнительных нагрузках, не предусмотренных в разделе 4.

5.6 Изгибная жесткость (EJ)0 поперечного сечения перегородки определяется суммированием жесткостей ее отдельных элементов

(EJ)0 = E1J1 + 2E2J2,                                                    	                               (3)

где  индекс «1» относится к стойке, индекс «2»  к ГКЛ;

J1  момент инерции сечения стойки;

J2  момент инерции сечения ГКЛ на длине шага стоек.

5.7 Момент инерции сечения обшивки определяется по формуле

J2=s⋅t312,                                                                                    	                (4)

где  s	 шаг стоек;

t	 толщина ГКЛ на длине шага стоек.

5.8 Изгибающие моменты распределяются между элементами сечения пропорционально жесткостям.

5

5.9 Обшивка (ГКЛ) дополнительно должна проверяться расчетом на местный изгиб в пролете между стойками от непосредственно приложенных к ней нагрузок.

5.10 Расчетные схемы перегородок, отвечающие разделу 4, приведены на рисунке 1.

Схема А                 Схема Б             Схема В                Схема Г

Схема Д               Схема Е                Схема Ж               Схема И

q1  кратковременная нагрузка от ветра;

q2  кратковременная нагрузка от толпы;

q3  кратковременная нагрузка от оборудования;

Р1  кратковременная сосредоточенная нагрузка;

Р2  длительная  нагрузка от навесного оборудования;

Р1дин  нагрузка от удара твердым телом;

Р2дин  нагрузка от удара мягким телом;

М1  длительная  моментная нагрузка от навесного оборудования;

S  шаг стоек

### Рисунок 1  Расчетные схемы перегородок:

статические нагрузки  схемы  АД, И;

динамические нагрузки  схемы Е, Ж

5.11 Расчетные усилия в поперечных сечениях и прогиб перегородки подсчитываются по нижеприведенным формулам в соответствии с расчетными схемами. Изгибающий момент распределяется между элементами перегородки (стойки и листы  ГКЛ) пропорционально их изгибным жесткостям.

I Общий изгиб

Схема А (см. рисунок 1)

Максимальный изгибающий момент в перегородке (при 0 = Н/2)

(5)

Максимальная поперечная сила (при  = 0,  = Н)

(6)

Максимальный прогиб

(7)

6

Максимальный изгибающий момент в стойке

(8)

Максимальный изгибающий момент в ГКЛ

(9)

Схема  Б (см. рисунок 1)

Максимальный изгибающий момент [при  = а(1 – 0,5 );  = a/H]

(10)

Максимальная поперечная сила

(11)

Прогиб в сечении с координатой  = а

(12)

Прогиб на середине высоты

fa,                                                                                              	       (13)

где к  коэффициент, принимаемый по таблице 5.1.

#### Таблица 5.1

| Высота (Н), м | 2,52 | 2,72 | 3,02 | 3,32 | 3,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 1,071 | 1,027 |  1,000 |  |  |

Схема  В (см. рисунок 1)

Максимальный изгибающий момент (при 0 = Н/2)

(14)

Максимальная поперечная сила

(15)

Максимальный прогиб

(16)

Схема Г (см. рисунок 1)

Максимальный изгибающий момент (при  = а)

(17)

7

Максимальная поперечная сила

(18)

Прогиб в сечении с координатой  = а

(19)

Прогиб максимальный

(20)

где к  коэффициент, принимаемый по таблице 5.2.

#### Таблица 5.2

| Высота (Н), м | 2,52 | 2,72 | 3,02 | 3,32 | 3,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 1,37 | 1,19 | 1,08 | 1,03 | 1,00 |
| При , м | 1,43 | 1,52 | 1,65 | 1,77 | 1,98 |

Схема Д (см. рисунок 1)

Максимальный изгибающий момент при:

а = Н/2

(21)

а  Н/2

(22)

а  Н/2

(23)

Максимальная поперечная сила

(24)

Максимальный прогиб

(25)

где  1 = в/Н.

Схема  Е (см. рисунок 1)

Максимальный изгибающий момент

(26)

Максимальная поперечная сила

(27)

8

Максимальный прогиб

(28)

Схема  Ж (см. рисунок 1)

Максимальный изгибающий момент (при  = Н/2)

(29)

Максимальная поперечная сила

(30)

Максимальный прогиб

(31)

Схема  И (см. рисунок 1)

Расчетные формулы принимаются по схеме Д с заменой (М) на (Р2е), где  е  эксцентриситет приложения силы (Р2) относительно оси перегородки.

II Местный изгиб

Схемы А, Б, В (см. рисунок 1)

Расчет обшивки (ГКЛ) выполняется как для неразрезной двухпролетной балки шириной

в = 1,0 м (для схем А и Б);

в = 0,2 м (для  схемы В).

Максимальный изгибающий момент

(32)

где  q = q1 (для схемы А) и q = q2 (для схемы Б).

Максимальная поперечная сила

(33)

Максимальный прогиб

(34)

Схема Ж (см. рисунок 1)

Расчет обшивки выполняется как для неразрезной двухпролетной балки шириной в = 0,4 м.

Максимальный изгибающий момент

(35)

Максимальная поперечная сила

(36)

Максимальный прогиб (при Х = S/2)

(37)

9

5.12 Напряжения, возникающие в элементах перегородки, вычисляются по ниже приведенным формулам.

I Нормальные напряжения ()

В стойке

(38)

где  М1макс	 максимальный изгибающий момент по высоте стойки;

W1ст	 момент сопротивления поперечного сечения стойки.

В обшивке (ГКЛ)

(39)

где    при общем изгибе;                                                                                         	      (40)

 при местном изгибе;                                                                                     	        (41)

в  ширина полосы, включаемая в расчет.

II Касательные напряжения ()

В стойке

,                                                                 	                   (42)

где  Q макс					 максимальная поперечная сила;

и Jxст		 статический момент и момент инерции поперечного сечения стойки;

 							 толщина металла стойки.

В обшивке (ГКЛ) при расчете на местный изгиб

,                                                                      	              (43)

где  	 статический момент площади обшивки из ГКЛ;

 момент инерции обшивки из ГКЛ;

в							 шаг стоек;

t							 толщина обшивки (ГКЛ).

# Расчет подвесного потолка

5.13 Расчет элементов каркаса подвесного потолка на действие вертикальной нагрузки на прочность и деформативность допускается производить по однопролетной схеме по формулам сопротивления материалов и по СНиП II-23.

5.14 При распределении нагрузок между продольными и поперечными профилями каркаса должны учитываться конструктивные особенности соединений.

10

## 6  Общие сведения о конструкциях

# Конструкции перегородок

6.1 Перегородки поэлементной сборки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с двух сторон гипсокартонными листами (ГКЛ). В зависимости от количества слоев обшивки перегородки могут быть однослойными или двухслойными.

6.2 Для повышенной звукоизоляции между ГКЛ могут устанавливаться:

 маты минераловатные прошивные строительные;

 плиты из минеральной ваты;

 плиты из стеклянного штапельного волокна;

 другие звукоизоляционные материалы.

6.3 Каркас перегородок собирается из верхних и нижних направляющих и стоек. Верхние направляющие крепятся дюбелями к конструкции потолка. Для компенсации возможных неровностей потолка, а также в целях более надежной звукоизоляции между направляющей и потолком следует устанавливать упругие прокладки в виде полосы пористой резины толщиной 4 мм. Нижние направляющие следует укладывать на выравнивающую стяжку и крепить подобно верхним направляющим дюбелями. Между нижней направляющей и стяжкой, при необходимости, устанавливают прокладку из пористой резиновой полосы.

6.4 В зависимости от конструкции каркас перегородок может быть металлическим или деревянным.

6.5 В металлическом каркасе перегородок направляющие, стойки, уголковые профили и другие элементы выполняются из тонколистовой стали толщиной от 0,55 до 1,2 мм. Стойки каркаса устанавливаются с шагом, величина которого зависит от высоты помещения и нагрузки, приложенной к перегородке.

ГКЛ обшивки крепятся к стойкам каркаса с помощью самосверлящих самонарезающих винтов.

Электропроводка, выполняющаяся скрыто, пропускается в отверстия в стенках стоек каркаса.

6.6 В деревянном каркасе верхние и нижние направляющие и стойки выполняются из деревянных брусков. Стойки каркаса устанавливаются с шагом 600 мм и крепятся к направляющим шурупами.

ГКЛ крепятся к деревянным стойкам шурупами.

Электропроводка прокладывается в электротехнических плинтусах.

6.7 Стыки в перегородках заделываются:

 в местах примыкания верха обшивки к перекрытиям  паклей, пропитанной гипсополимерцементным раствором или гипсовой шпаклевкой, либо торцевым буртиком из поливинилхлорида;

 в местах примыкания низа обшивки к плите перекрытия  гипсополимерцементным составом на всю глубину стыка;

 между смежными ГКЛ  гипсополимерцементным составом с последующей проклейкой бумагой или тканевой лентой.

6.8 Для защиты от механических повреждений торцы ГКЛ в местах пересечения перегородок и примыкания их к другим конструкциям обрамляются специальными профилями.

6.9 Для отделки поверхностей ГКЛ перегородок могут применяться клеевые, водоэмульсионные и синтетические краски, эмали, отделочные декоративные пленки, обои в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов в строительстве.

6.10 Оборудование и предметы интерьера крепятся на перегородках с помощью различных по конструкции крепежных деталей: анкер падающий, крючок, анкер проходной, анкер распорный, дюбели пластмассовые и др.

# Конструкции подвесных потолков

6.11 Подвесные потолки, как правило, устраиваются каркасными. В качестве направляющих несущих элементов каркаса используют стальные холодногнутые профили (оцинкованные или покрытые лакокрасочным составом) или двутавровые (тавровые) профили.

6.12 Крепление направляющих к несущей конструкции перекрытия осуществляется подвесами, конструкция которых позволяет регулировать расстояния между перекрытием и подвесным потолком.

6.13 Элементы отделки подвесного потолка  ГКЛ или гипсовые панели, крепятся к несущим элементам шурупами снизу или держатся за счет пазов.

6.14 Каркас может быть с расположением направляющих в одном или разных уровнях.

11

6.15 Расстояние между подвесами в общем случае определяется расчетом в зависимости от нагрузки, конструкции подвеса и несущей способности перекрытия, к которому крепится подвес.

7  Требования, предъявляемые к материалам и изделиям для перегородок и подвесных потолков

Гипсокартонные листы (ГКЛ)

7.1 ГКЛ состоят из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном.

7.2 ГКЛ должны соответствовать требованиям ГОСТ 6266. Средняя плотность ГКЛ должна быть, кг/м3, не более:

 для группы А  850;

 для группы Б  1050.

7.3 Внешний вид ГКЛ должен соответствовать утвержденным эталонам. На лицевой поверхности ГКЛ не допускаются загрязнения, масляные пятна, волнистость. Отклонения от номинальных размеров, отбитость углов и повреждения продольных кромок не должны превышать величин, приведенных в ГОСТ 6266.

7.4 Предел прочности ГКЛ при изгибе должен быть не менее значений, указанных в таблице 4 ГОСТ 6266  при толщине листа 14 мм предел прочности при изгибе  6,8 МПа (68 кс/см2).

7.5 Сцепление гипса с картоном должно быть прочнее, чем сцепление слоев картона между собой.

7.6 Поставляемые ГКЛ должны быть рассортированы по группам, размерам и по типу продольных кромок. На тыльной стороне каждого ГКЛ должна быть проставлена маркировка.

7.7 ГКЛ следует хранить в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом.

# Элементы металлического каркаса

7.8 Для устройства перегородок применяются верхние и нижние направляющие, стойки, обрамляющие угловые и торцевые профили.

7.9 Профили каркаса изготавливаются путем профилирования рулонной тонколистовой оцинкованной стали на профилегибочных станках.

7.10 Для изготовления профилей применяется листовая оцинкованная сталь толщиной от 0,55 до 1,2 мм.

7.11 Полки стойки по всей длине имеют насечки глубиной 0,3 мм, предназначенные в качестве направляющих кернов для сверлящей части винта при креплении к ним ГКЛ.

7.12 Профили должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.

# Элементы деревянного каркаса

7.13 Элементы деревянного каркаса  бруски верхней и нижней направляющих (обвязок) и стоек изготавливаются из древесины хвойных пород по ГОСТ 9685. Размеры сечения брусков направляющих и стоек  4050 мм.

7.14 Отклонения размеров брусков направляющих и стоек каркаса от установленных размеров не должны превышать, мм:

 по длине		+50;

 по толщине	2.

7.15 В брусках не допускаются пороки древесины по ГОСТ 2140 (сучки, гнили, трещины, сердцевина, наклон волокон и др.), превышающие установленные СТБ 1074 требования для пиломатериалов второго сорта.

7.16 Бруски должны быть антисептированы согласно ГОСТ 20022.1. Максимальная влажность брусков не должна превышать 17 %. Допускается применение нестроганых брусков.

# Винты самосверлящие самонарезающие

7.17 Винты самосверлящие самонарезающие предназначены для крепления ГКЛ к металлическому каркасу, а также могут быть использованы для крепления других элементов при устройстве перегородок.

7.18 Особенность винтов состоит:

 в наличии сверлящего наконечника, позволяющего вворачивать винт при креплении без предварительного просверливания отверстия;

12

 в конструкции крестообразного шлица, в рабочем положении обеспечивающего удержание винта при использовании шуруповерта с магнитным наконечником;

 в конструкции рожкообразной головки винта, обеспечивающей в процессе завинчивания плавное ее вхождение в тело листа без надрыва картона, плотное прижатие листа в стойке и надежное его крепление в процессе эксплуатации;

 в наличии антикоррозионного покрытия у винтов.

7.19 Винты изготавливаются из стали марки 10 кп ГОСТ 1050. Приемка винтов осуществляется по гост 17769 для изделий нормальной точности. Твердость поверхности винтов проверяется на торце их головки по гост 22975.

7.20 Предусмотрено применение следующих типов винтов:

 тип 1 (l от 15 до 55 мм)  самосверлящие самонарезающие винты с потайной рожкообразной головкой, двухзаходной резьбой и конусообразным сверлящим концом;

 тип 2 (l от 15 до 55 мм)  самосверлящие самонарезающие винты с потайной рожкообразной головкой и цилиндрическим сверлящим концом;

 тип 3 (l = 15 мм)  самонарезающие винты с потайной головкой, вворачиваемые в предварительно просверленные отверстия;

 тип 4  прокалывающие винты.

7.21 Винты типов 1 и 4 применяются для крепления гипсокартонных плит и других элементов к профилям металлического каркаса с толщиной стенки профиля до 0,7 мм.

Винты типа 2 применяются для крепления гипсокартонных плит и других изделий к профилю каркаса с толщиной стенки от 0,7 до 2,5 мм.

Винты типа 3 применяются для крепления металлических дверных коробок к каркасу перегородок.

7.22 Винты должны отвечать следующим требованиям:

 конусность винта в пределах поля допуска должна быть только в сторону конца винта;

 резьба должна быть чистой, без задиров и заусениц;

 частичные подрезы и утолщения или надрывы винтов не допускаются;

 винты должны быть термообработаны;

 винты должны иметь противокоррозионное покрытие;

 после вывинчивания винтов не должно быть выкрашиваний, трещин, сорванных винтов или смятия резьбы винта.

Не допускается также смятие опорных поверхностей шлица на головке винта.

# Звукоизоляционные материалы

7.23 Для повышения звукоизоляции перегородок применяют:

 плиты из минеральной ваты толщиной 50 мм, марки 125, длиной 1000 мм, шириной 600 мм по ГОСТ 9573;

 полужесткие плиты из стеклянного штапельного волокна марок П-60 или П-75 толщиной 50 мм, длиной 10001500 мм и шириной 600 мм по ГОСТ 10499;

 маты минераловатные прошивные строительные по ТУ 21-31-64 марок 100 или 125 (класса Н  для конструкций зданий и сооружений эксплуатационно-функциональных типов А, Б, В; класса М  для конструкций зданий и сооружений типа В) толщиной 50 мм, длиной не менее 1200 мм, шириной 600 мм.

7.24 Плиты из минеральной ваты в соответствии с ГОСТ 9573 должны отвечать следующим требованиям:

 предельные отклонения размеров плит, мм, не должны превышать:

по длине	10;

по ширине	6;

по толщине	5;

 плиты должны быть правильной геометрической формы;

 грани изделий должны быть ровными и параллельными;

 по горючести плиты относятся к группе Г1 по ГОСТ 30244;

 в изломе плиты должны иметь однородную структуру без пустот, расслоений; связующее должно быть равномерно распределено между волокнами;

13

 плотность плит марки 125 должна составлять 125 кг/м3.

7.25 Плиты из стеклянного штапельного волокна в соответствии с ГОСТ 10499 должны отвечать следующим требованиям:

 предельные отклонения размеров плит, мм, не должны превышать:

по длине

для плит длиной до 1000 мм		10,

то же							св. 1000 мм		   25,

по ширине    								 					  10,

по толщине 													  5.

 по горючести плиты относятся к группе Г2 по ГОСТ 30244;

 плиты не должны обладать неприятным запахом и выделять вредные химические вещества в концентрациях, превышающих допустимый уровень.

 плотность плит, кг/м3, должна составлять для марок:

П-60  св. 51 до 66;

П-75  св. 66 до 84.

7.26 Маты минераловатные прошивные строительные в соответствии с ТУ 21-31-64 должны отвечать следующим требованиям:

 предельные отклонения размеров матов, мм, не должны превышать:

по длине (от 1200 до 3000 мм) 	+20, 5;

по ширине (600 мм)	+10;

по  толщине (50 мм)	+9,  3;

 маты относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 12.1.044;

 плотность матов, кг/м3, должна составлять для марок:

100  св.   75  до  100;

125  св. 100  до  125.

# Плиты звукопоглощающие гипсовые литые

7.27 Плиты представляют собой конструкцию, состоящую из гипсового литого экрана, звукопоглощающего материала и прокладки между ними. Плита с тыльной стороны оклеивается защитной оболочкой.

7.28 Плиты звукопоглощающие гипсовые литые должны соответствовать требованиям СТБ 1032. Влажность плит по массе должна быть не более 5 %. Масса 1м2 плит должна быть не более 18 кг.

7.29 Плиты изготавливают прямоугольной формы с пазами и без них с номинальными размерами 600600 мм и толщиной 30, 38, 40 мм.

7.30 Цвет, рисунок, рельеф лицевой поверхности плит должны соответствовать утвержденным образцам-эталонам. Эталоны плит, выпускаемых по отдельным заказам, согласовывают с заказчиком.

7.31 Трещины на лицевой поверхности плит не допускаются.

7.32 По точности изготовления и показателям внешнего вида лицевой поверхности плиты подразделяются на два класса: 1 и 2.

# Плиты гипсовые декоративные

7.33 Плиты гипсовые декоративные должны соответствовать требованиям ТУ 21-31-10. Влажность плит по массе должна быть не более 5 %. Масса 1м2 плит должна быть не более 25 кг.

7.34 Плиты изготавливаются прямоугольной формы с номинальными размерами 300300 мм, 600600 мм и толщиной 15, 20, 25, 30, 40 мм и более. По согласованию с потребителем допускается изготовление плит других размеров.

7.35 Грани плит в зависимости от способа применения могут быть прямыми, с выступами, пазами и др.

7.36 Лицевая поверхность плит может быть окрашенной и неокрашенной, с рельефом, выпуклым рисунком или гладкая, одноцветная или многоцветная, с покрытием или без него, обработана водоотталкивающим составом для придания плитам гидрофобных свойств и без обработки.

7.37 Рисунок, цвет, тон, фактура, рельеф плит должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

7.38 Загрязнения, пятна на лицевой поверхности и оголение арматуры не допускаются.

14

Плиты звукопоглощающие облицовочные из минеральной ваты на крахмальном связующем

7.39 Плиты должны соответствовать требованиям ТУ 21 БССР 241. Влажность плит по массе должна быть не более 1,5 %. Масса 1 м2 плит  не более 9,0 кг.

7.40 Плиты изготавливаются прямоугольной формы с размерами, мм:

 длина    		300, 250;

 ширина 		300, 250;

 толщина 		20.

7.41 Грани плит выполняются с пазами.

7.42 Лицевая поверхность плит должна быть равномерно окрашена полимермеловой краской в белый или другие цвета.

7.43 Фактура, рисунок фактуры и цвет лицевой поверхности плит должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

7.44 На лицевой поверхности плит не допускаются сколы углов, а также раковины, превышающие размером фактурные.

7.45 Торцевые и тыльные грани плит, во избежание их выкрашивания, должны быть окрашены полимермеловой краской.

## 8  Организация монтажных работ

8.1 Перед монтажом перегородок необходимо:

 закончить все строительные работы, включая подготовку под полы и специальные работы, которые могут вызвать увлажнение или загрязнение рабочего места;

 опробовать систему горячего и холодного водоснабжения и канализации; смонтировать в пределах конструкции пола разводки электроснабжения, КИП, автоматики, слабых токов и др.;

 подготовить площадку для складирования материалов, оснастив ее оборудованием и приспособлениями для хранения материалов, в том числе инвентарными складами и навесами;

 оснастить бригаду монтажников такелажными и монтажными приспособлениями, средствами подмащивания, инвентарем и инструментом, предусмотренными проектом производства работ;

 создать необходимый запас материалов и изделий для устройства перегородок и подвесных потолков.

8.2 Для подачи материалов и изделий на этажи здания в зависимости от условий строительства могут применяться: строительные грузовые приставные подъемники, оборудованные монорельсами или выдвижными площадками, грузопассажирские подъемники, башенные или стреловые краны.

8.3 Транспортирование материалов на этажах от места их приема к месту устройства перегородок производится тележками.

8.4 Складирование элементов перегородок на этаже необходимо производить в непосредственной близости от места монтажа с учетом несущей способности перекрытий. Расстояние от зоны складирования элементов перегородок и подвесных потолков до наиболее удаленного места производства работ рекомендуется назначать не более 20 м. Запас материалов должен полностью обеспечивать устройство перегородок на захватке и не должен превышать сменной потребности.

Между зоной складирования и местом монтажа перегородок и  потолков должен быть оставлен проход шириной не менее 1,5 м.

8.5 Монтаж гипсокартонных перегородок и потолков следует производить до начала отделочных работ.

8.6 Температура в помещениях, где монтируются перегородки, должна быть не ниже +10 С, а влажность воздуха не более 70 %.

8.7 В зимнее время года в помещениях, где производится монтаж перегородок, должно быть подключено постоянное или временное отопление.

8.8 Методы организации труда, количественный состав бригады и звеньев устанавливаются проектом производства работ на основе расчета, исходя из обеспечения заданной выработки бригады, взаимоувязки по времени работы специализированных звеньев.

15

## 9  Технология производства работ

# Технологическая последовательность выполнения работ при монтаже перегородок

9.1 При монтаже гипсокартонных перегородок необходимо соблюдать следующую последовательность работ:

 провести разбивку мест расположения перегородок;

 выполнить крепление к перекрытию нижних, а затем верхних направляющих; установить стойки каркаса;

 произвести обшивку каркаса гипсокартонными листами с одной стороны;

 пропустить через отверстия в стенках каркаса (металлического или деревянного) силовую или слаботочную проводку, вывести ее концы наружу;

 установить с внутренней стороны обшивки минераловатные плиты;

 провести обшивку каркаса гипсокартонными листами с другой стороны и вывести наружу концы проводки;

 установить дверные коробки;

 установить в местах, предусмотренных проектной документацией, металлические обрамляющие элементы;

 произвести заделку мест примыкания листов к конструкциям пола, перекрытия и стен, а также швов между листами; установить распаячные коробки и розетки.

# Разбивка мест расположения перегородок

9.2 Разбивка мест расположения перегородок выполняется в следующей последовательности:

 очищают поверхность пола от мусора;

 в соответствии с проектной документацией с помощью рулетки производят разбивку осей перегородок на перекрытии с точностью 3 мм (положение разбитых осей отмечают на поверхности перекрытия прочерчиванием карандашом рисок);

 с помощью шаблона, представляющего собой отрезок направляющей длиной 45 см с размеченной осью, отмеряют в обе стороны от осевых рисок половину ширины направляющей;

 разметочным шнуром, окрашенным сухим пигментом, производят на перекрытии отбивку линий, обозначающих положение краев нижней направляющей;

 производят разбивку положения коробок;

 с помощью отвеса, спущенного с потолка, переносят на потолок положение нижней направляющей, фиксируя его рисками; с помощью шаблона и разметочного шнура, окрашенного сухим пигментом, производят разметку линий для установки верхней направляющей;

 наносят краской на перекрытии риски, фиксирующие положение нижних направляющих и дверных коробок, а также места пересечения перегородок.

# Установка направляющих

9.3 Нижние направляющие устанавливают, соблюдая следующий порядок работ:

 в соответствии с выполненной разбивкой замеряют длину нижних направляющих (с учетом разрывов в местах дверных проемов, ввода электропроводки и др.) и нарезают их по размерам;

 размечают на направляющих по шаблону с шагом 400600 мм места их крепления дюбелями;

 раскладывают на перекрытии по линии разметки направляющие и крепят дюбелями.

9.4 К установке верхних направляющих приступают после закрепления нижних направляющих. Работы выполняют в такой последовательности:

 замеряют и нарезают на нужный размер направляющие, а затем по шаблону производят разметку мест крепления их дюбелями (с шагом 400600 мм);

 приклеивают клеем 88-Н или мастикой КН к направляющей со стороны, обращенной к потолку, резиновую ленту толщиной 4 мм;

 двое монтажников, стоя на подмостях, прикладывают направляющую к потолку, а третий монтажник, находящийся на перекрытии, закрепляет ее в этом положении с помощью инвентарных стоек, устанавливаемых в распор между верхней и нижней направляющими (при этом направляющие длиной до 3 м крепят двумя стойками, а свыше 3 м  тремя стойками, две из которых устанавливают по концам, а одну  посредине направляющей);

16

 производят постоянное крепление верхних направляющих к перекрытию дюбелями с шагом 400 или 600 мм в соответствии с разметкой.

# Установка стоек

9.5 Установка стоек каркаса производится следующим образом:

 с помощью шаблона или рулетки производят на нижних направляющих разметку мест установки стоек (шаг между стойками должен составлять 300600 мм);

 с помощью шаблона производят замер фактических расстояний между нижней и верхней направляющими в местах установки стоек;

 производят резку стоек по размерам;

 устанавливают стойки по разметке и выверяют их вертикальность в плоскости перегородки;

 вслед за выверкой стоек, производят их крепление к нижней и верхней направляющим.

# Установка металлических дверных коробок

9.6 Установка дверных коробок выполняется в следующем порядке:

 поверяют и производят разметку положения дверной коробки и стоек каркаса;

 подготавливают и устанавливают стойки каркаса, примыкающие к коробке;

 устанавливают коробку с креплением ее к стойкам;

 устанавливают перемычку и промежуточную стойку над дверной коробкой;

 устанавливают стойки усиления.

При установке стоек, примыкающих к дверной коробке, монтажники с помощью шаблона замеряют фактический размер между нижней и верхней направляющими в месте установки стоек, по полученному размеру  подбирают и отрезают вертикальные стойки. На стойках с шагом 500 мм устанавливают вкладыши, представляющие собой обрезки длиной 100 мм профиля той же марки. Вкладыши устанавливают таким образом, чтобы они образовывали со стойкой замкнутую коробку. При установке дверной коробки сначала выверяют ее положение по высоте, затем в центре коробки устанавливают шаблон-распорку, фиксирующую проектный размер между ее стойками, после чего с помощью магнитного уровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность ригеля. Постоянное крепление коробки производится к стойкам каркаса при помощи самосверлящих самонарезающих винтов.

# Обшивка каркаса ГКЛ

9.7 Обшивка каркаса ГКЛ производится с соблюдением следующих требований:

 ГКЛ необходимо стыковать только на стойках;

 между обшивкой и перекрытиями (верхним и нижним) должен быть оставлен зазор 10 мм;

 шов между смежными стыкуемыми ГКЛ должен составлять 1 мм;

 ГКЛ второго слоя должны пришиваться в разбежку по отношению к ГКЛ первого слоя; для обшивки должны, по возможности, применяться целые ГКЛ без раскроя;

 при обрезке ГКЛ кромки их должны быть прямоугольными;

 крепление ГКЛ к стойкам каркаса должно производиться винтами (шурупами) на расстоянии 20 мм от края ГКЛ;

 головки крепежных винтов (шурупов) должны быть утоплены на глубину 0,81 мм;

 расстояние до потолка первого верхнего винта (шурупа) должно составлять 60150 мм;

 винты в местах крепления двух смежных ГКЛ должны устанавливаться вразбежку.

9.8 При обшивке каркаса ГКЛ необходимо руководствоваться следующими правилами:

 разметку и резку ГКЛ производят на специальных столах, оборудованных вблизи места устройства перегородок в радиусе до 20 м;

 для разметки ГКЛ применяют рейсшину, угольник и желобчатую линейку, круглые отверстия размечают с помощью циркуля;

 резку ГКЛ по длине и ширине производят с помощью ножей (для этого сначала надрезают картон ножом с одной стороны ГКЛ, затем перегибают ГКЛ по линии надреза, после чего прорезают слой картона с другой стороны ГКЛ);

 круглые отверстия диаметром до 80 мм вырезают в ГКЛ с помощью резцовой головки, большего диаметра  с помощью приспособления для вырезания круга;

17

 прямоугольные отверстия небольших размеров (до 200 мм) вырезают с помощью ножовки по дереву узкой или садовой пилы, протыкая ею ГКЛ в начале реза;

 отверстия больших размеров прорезаются насадкой-пилой;

 кромки ГКЛ по линии реза зачищают с помощью терки-зачистки или наждачной бумаги;

 крепление ГКЛ к каркасу винтами (шурупами) производят, начиная от центра и далее к краям;

 винты (шурупы) необходимо завинчивать, соблюдая перпендикулярность положения их стержня к поверхности ГКЛ, с незначительным погружением их головок в толщу ГКЛ на глубину 0,81 мм, но так, чтобы не повредилась бумажная облицовка ГКЛ;

 во время завинчивания винтов (шурупов) ГКЛ в месте крепления необходимо плотно прижимать к каркасу;

 после закрепления ГКЛ необходимо, нажимая на него рукой, проверить плотность крепления и, если требуется, укрепить его.

9.9 Крепление ГКЛ к стойкам и направляющим металлического каркаса толщиной до 0,7 мм выполняется самосверлящими самонарезающими винтами типа 1, а толщиной более 0,7 мм  винтами типа 2 длиной 25 и 45 мм (соответственно при однослойной и двухслойной обшивках).

Заворачивание самосверлящих самонарезающих винтов при обшивке производится с помощью электрического шуруповерта.

9.10 Для крепления ГКЛ к деревянному каркасу применяются шурупы по ГОСТ 1145 с потайной головкой с цинковым покрытием.

Для крепления первого слоя обшивки применяются шурупы типа 1 (353,5–0,16), а для крепления второго слоя обшивки  шурупы типа 1 (504–0,16).

Для завертывания шурупов при креплении ГКЛ к каркасу рекомендуется применять электрический шуруповерт. Завертывание шурупа с помощью шуруповерта следует производить за один проход, обеспечивая перпендикулярность его стержня относительно плоскости перегородки. Для этого целесообразно перед обшивкой каркаса в местах установки шурупов наколоть с помощью шила в ГКЛ на глубину около 5 мм отверстия, которые будут служить направляющими при заворачивании шурупов.

Устройство звукоизоляции плитами из минеральной ваты, стеклянного штапельного волокна, матами минераловатными прошивными

9.11 К устройству звукоизоляции приступают после обшивки с одной стороны каркаса ГКЛ и прокладки скрытой проводки.

9.12 Плиты крепят к внутренней поверхности ГКЛ при помощи кумаронокаучуковой мастики КН-3 или обрезков профилей, устанавливаемых в распор между плитой и металлическими стойками каркаса.

# Заделка швов между ГКЛ

9.13 Швы между ГКЛ и панелями заделываются гипсополимерцементной шпатлевкой и оклеиваются специальной бумажной перфорированной или тканевой лентой (технической марлей).

9.14 Работы по заделке стыков необходимо выполнять с соблюдением следующих правил:

 помещение, в котором заделывают стыки, должно хорошо проветриваться (при заделке швов в холодное время года температуру в помещении следует поддерживать в пределах от 13 до 20 С);

 перед началом работ необходимо проверить качество швов и плотность крепления ГКЛ (вблизи швов не должно быть повреждений бумажной облицовки);

 швы между ГКЛ узким штапелем заполняют шпатлевкой;

 после высыхания первого слоя наносят второй слой шпатлевки, заполняя устье стыка между ГКЛ;

 на свежеуложенную шпатлевку накладывают армирующую ленту, центрируя ее по оси шва, и с усилием вдавливают ее в слой шпатлевки, держа лезвие под углом 45 к поверхности стены, следя за тем, чтобы не образовывались складки и морщины;

 заделанный шов оставляют до полного высыхания, после чего на ленту наносят первый слой шпатлевки (параллельно шпатлюют заподлицо с поверхностью листов головки крепежных элементов, обрамляющие и другие требующие обработки элементы);

 после полного высыхания первого слоя наносят второй и третий слои по армирующей ленте, крепежным и обрамляющим элементам (ширина каждого последующего слоя должна быть на 10 мм больше предыдущего);

18

 после нанесения второго слоя шпатлевки производят легкую шлифовку высохшей поверхности там, где это необходимо (поверхность третьего слоя шлифуют более тщательно);

 при армировании швов во внутренних углах ленту перед наклейкой сгибают по оси и наклеивают с помощью обычного или углового шпателя, позволяющего производить шпатлевку обеих плоскостей за один проход.

Технологическая последовательность выполнения работ при монтаже потолка

9.15 После организации рабочего места работы ведутся в следующей последовательности:

 подготовительные работы;

 монтаж каркаса;

 установка лицевых элементов с проверкой качества.

9.16 Подготовительные работы включают в себя:

 установку реперных марок (отметки низа несущих профилей каркаса) на стенах, углах, выступающих частях или колоннах помещения;

 разметку линий, соответствующих уровню низа несущих профилей каркаса на стенах, колоннах, выступающих частях;

 разметку взаимно-перпендикулярных осевых линий помещения и линий установки подвесок;

 закрепление осевых линий;

 нанесение линии установки подвесок каркаса на полу (при большом числе коммуникаций и воздуховодов, затрудняющих разбивку) и перенесение отметок на потолок с помощью отвеса;

 нанесение на линии подвесок отметок мест крепления дюбелями, мест установки подвесок и встроенных светильников;

 установку шаблонов или гребенок, облегчающих крепление и монтаж основных элементов каркаса.

9.17 Нанесение на стены, углы и выступающие части реперных марок (отметок низа каркаса) осуществляют с помощью теодолита или водяного уровня.

9.18 Разметку линий, соответствующих уровню низа несущих профилей каркаса на стенах и других элементах помещения, разметку и нанесение осевых линий помещения и линий подвесок каркаса осуществляют меловым шнуром по реперным маркам.

9.19 Разметку взаимно-перпендикулярных осей осуществляют (независимо от материала каркаса) при помощи деревянных угольников и капроновой нити, для чего к противоположным стенам помещения прикладывают одной стороной угольники, которые перемещают до тех пор, пока вторые стороны не образуют прямую линию, фиксируемую капроновой нитью. Затем производят разбивку осей по всей длине стены.

9.20 Закрепление осей помещения и линий подвесок каркаса производят путем натяжения по разметке проволоки или капроновой нити с пометкой мест крепления и установки подвесок, светильников и т. д., с установкой на них фиксаторов.

9.21 Устройство шаблонов осуществляют путем установки и закрепления вертикальных деревянных брусков через 1,52 м перпендикулярно линии подвесок. Длина брусков берется с таким расчетом, чтобы они были ниже уровня отметки «чистого» потолка на 150200 мм. К вертикальным брускам крепят горизонтальные рейки таким образом, чтобы верхняя их грань находилась на отметке нижней плоскости направляющих профилей каркаса. Отметки нижней плоскости направляющих профилей каркаса на деревянные рейки выносят с помощью водяного уровня.

Расстояние между несущими профилями фиксируют при помощи гребенок.

9.22 Монтаж каркаса (вариант крепления с помощью дюбелей к перекрытию) выполняют в следующей технологической последовательности:

 крепят (по разметке) дюбелями пристенные профили и подвески;

 закрепляют несущий элемент каркаса;

 подготавливают направляющие путем установки на них скоб, ползунков и зажимных приспособлений;

 устанавливают направляющие на горизонтальные брусья шаблона (параллельно друг другу с шагом, равным ширине панели) и крепят к подвескам;

 окончательно фиксируют направляющие с выверкой их проектного положения и расстояния между ними с помощью кондуктора или гребенок;

 удаляют монтажные деревянные элементы шаблона.

19

9.23 Лицевые элементы из тонколистовой стали и алюминиевых сплавов крепятся к направляющим при помощи специальных зажимов или пружинных приспособлений, предусмотренных в направляющих профилях и лицевых элементах.

Декоративные гипсовые плиты крепятся к направляющим при помощи шурупов и винтов.

Гипсовые перфорированные плиты укладываются на полки несущих профилей или в пазы, предусмотренные на торцах лицевых элементов.

Лицевые элементы из ГКЛ крепятся к направляющим при помощи самонарезающих винтов или надеваются на полки направляющих профилей.

## 10  Контроль качества работ и приемка смонтированных конструкций

10.1 При монтаже конструкций перегородок должен быть обеспечен пооперационный контроль качества монтажных работ после выполнения следующих технологических процессов: монтаж направляющих; монтаж стоек и первого ряда слоя обшивки ГКЛ; устройство звукоизоляции.

10.2 Смонтированные конструкции перегородок рекомендуется принимать поэтажно или посекционно.

10.3 При приемке работ по устройству перегородок следует проверять надежность крепления гипсокартонных листов к каркасу самосверлящими самонарезающими винтами  (их головки должны быть углублены в ГКЛ в пределах 0,51 мм), отсутствие трещин, поврежденных мест и надрыва картона, отсутствие зыбкости перегородок.

10.4 Уступы между смежными ГКЛ не должны превышать 1 мм. Зазор между смежными ГКЛ должен быть в пределах 1 мм. Поверхность ГКЛ должна быть ровной, без загрязнений и масляных пятен.

## 11 Техника безопасности

11.1 При выполнении работ с применением ГКЛ должны соблюдаться требования главы СНиП III-4 и ППБ-05.

11.2 Производство работ в отапливаемых в зимний период зданиях разрешается только после тщательного проветривания (не реже одного раза в смену).

11.3 Места, опасные для работы и прохода людей, необходимо ограждать. В этих местах должны быть вывешены предупредительные плакаты.

11.4 Запрещается пользоваться случайными подмащиваниями.

11.5 Помещения для подготовительных работ (прирезка по месту декоративных панелей, сверление отверстий и т.п.) должны быть светлыми и проветриваемыми.

11.6 Работы по отделке стен, устройству потолков и сборных перегородок на высоте до 4 м следует выполнять с использованием передвижных столиков.

11.7 Перед началом работ необходимо проверить состояние передвижных столиков: ширина их должна быть не менее 2 м, расстояние между столиком и стеной не должно превышать 150 мм. Нагрузка на столик не должна превышать 2,0 кН/м2 (200 кг/м2).

11.8 Перед началом работ с электрическим инструментом рабочие должны надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, получить инструктаж о безопасных способах производства работ с электрическим инструментом, осмотреть и проверить электрический инструмент на холостом ходу.

11.9 При обнаружении неисправностей работы с электрическим инструментом необходимо прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

11.10 При отделке помещений запрещается:

 работать электрическим инструментом с приставных лестниц;

 натягивать и перегибать провода переносного электрического инструмента;

 передавать переносной электрический инструмент другим лицам;

 разбирать и производить самим ремонт электрического инструмента;

 держаться при работе за питающий провод;

 оставлять без надзора электрический инструмент, присоединенный к электрической сети.

11.11 При прекращении подачи напряжения, перерывах в работе электрический инструмент следует выключать и отключать от электросети.

11.12 К работе с электрическим инструментом и другими средствами механизации допускаются лица, знающие их устройство и имеющие практический опыт работы с ними, проинструктированные, прошедшие медицинскую комиссию и имеющие удостоверение на право работы с данным механизмом или инструментом.

20

11.13 Перед началом и после окончания работы исправность всех механизмов или инструментов проверяется в присутствии мастера.

11.14 По окончании работы монтажник должен отключить от электрической сети электрические инструменты, осмотреть и, при необходимости, исправить закрепленные за ним средства малой механизации, затем сдать их вместе с остатками материалов на хранение, убрать рабочее место.

11.15 Запрещается принимать пищу в помещениях, где укладывают минераловатные плиты в каркасные перегородки.

11.16 При необходимости устройства искусственного освещения помещений следует применять переносные светильники, оборудованные защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной (передвижной) электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами в резиновой изоляции, стойкой к воздействию окружающей среды. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

21

Приложение А

(справочное)

Перечень нормативно-технических и других документов,

использованных при разработке данного Пособия

СНиП 2.03.11-88 Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.

СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.09.02-85* Изд. 1991 г. Производственные здания.

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.

СНиП 3.01.01-88 Организация строительного производства.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

ППБ-05-86 Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

ПУЭ Правила устройства электроустановок (6 издание).

ТУ 21-31-10-85 Плиты гипсовые декоративные.

ТУ 21-31-64-88 Маты минераловатные прошивные строительные.

ТУ 21 БССР 241-89 Плиты звукопоглощающие облицовочные из минеральной ваты на крахмальном связующем.

Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85).  ЦНИИЭП Жилища Госкомархитектуры, Москва, 1989 г.

Рекомендации по монтажу гипсокартонных перегородок.  ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, 1988 г.

Рекомендации по применению каркасных перегородок поэлементной сборки с использованием гипсокартонных листов при ремонте жилых зданий.  ЛенНИИ Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР, Москва, 1987 г.

Рекомендации по конструктивно-технологическим решениям облицовок стен листовыми материалами, устройству подвесных потолков и сборных перегородок.  ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Киев ЗНИИЭП Госгражданстроя, Москва, 1987 г.

Рекомендации по проектированию панелей легких перегородок из эффективных (не бетонных) материалов для жилых домов.  ЦНИИЭП Жилища, Москва, 1977 г.

Серия 1.045.9-1 Непроходные подвесные потолки для общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

Серия 1.131.9-10 Унифицированные перегородки из листовых материалов для общественных зданий.

Серия 1.131.9-24 Перегородки из гипсокартонных листов для жилых зданий.

Шмидт Л.М., Жаворонков П.Е., Бакума И.П. Многофункциональные подвесные потолки гражданских зданий.  Москва, Стройиздат, 1982 г.

22